Эмаль ХС-436 ТУ

| ТИП |  | Двухупаковочная эмаль на основе виниловой и эпоксидной смол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ |  | Для защиты от коррозии района ПВЛ и подводной части корпусов судов, включая суда ледового плавания, а также противокоррозионной защиты стальных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. |  |  |
| ОПИСАНИЕ |  | Обладает высокими противокоррозионными свойствами, водостойкостью, атмосферостойкостью, маслобензостойкостью, стойкостью к истиранию. Срок службы покрытия эмалью при соблюдении установленной технологии нанесения: 3-х слойного для района ПВЛ-2 года, 4-х слойного для подводной части - 4 года. Допускается по эмали ХС-436 нанесение штатных противообрастающих покрытий. |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) Расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия |  | Цвет; зеленый, красно-коричневый, черный.. Время высыхания до ст.3 при температуре (20+2)0С; не более 3 часов. Доля нелетучих веществ по массе; 40÷45 %, масс.. Теоретический расход на один слой1); 235÷325 г/м2. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 50÷70 мкм. Рекомендуемое количество слоев; 2÷4. |  |
| РАЗБАВИТЕЛЬ |  | Растворитель Р-4 или ацетон в количестве не более 10% по массе. Рекомендуется избегать ненужного разбавления по привычке. |  |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  | Растворитель Р-4 или ацетон |  |  |
| ОТВЕРДИТЕЛЬ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ |  |  | Основа : отвердитель АФ-2 – 2 % При температуре (20+2)0С - 8 ÷ 12 часов |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления. |  |  |  |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Предварительное грунтование поверхности металла грунтовкой ВЛ-023 толщиной не более 20 мкм или иными фосфатирующими грунтовками. Допускается нанесение эмали по подвергнутым абразиво-шлифовальной обработке старым прочнодержащимся покрытиям на виниловой, хлоркаучуковой и эпоксидной основах. В случае нанесения эмали по чистому металлу подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Безвоздушным распылением, кистью. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением убедиться, что основа эмали хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. Для приготовления композиции основу эмали смешивают с отвердителем АФ-2 (2% по массе), тщательно перемешивают и выдерживают в течение 20-30 минут до нанесения. Подготовленную эмаль наносят на поверхность защищаемого металла при температуре окружающего воздуха от минус 150С до 350С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 30 С. Эмаль наносят безвоздушным распылением, кистью или валиком. При необходимости, в случае загустевания, эмаль можно разбавить растворителем Р-4 или ацетоном в количестве не более 10% по массе. После высыхания одного слоя (3 часа при температуре 200С) аналогично наносят последующие слои эмали или, в случае необходимости, после зашкуривания, штатное противообрастающее покрытие. Для промывки инструмента могут использоваться растворители, указанные выше. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги. Допускаются хранение и транспортировка эмали при температуре ниже минус 250С в течение не более 1-го месяца. |