Эмаль ХВ-785 и Лак ХВ-784 ГОСТ 7313-75

| ТИП | Материалы одноупаковочные на основе поливинилхлоридной смолы. |
| --- | --- |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Для защиты в составе комплексных многослойных покрытий предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, от воздействия агрессивных газов (SO2, CO2, Cl2), кислот (серной, фосфорной, соляной), растворов солей и щелочей при температуре не выше 60 0С. |
| ОПИСАНИЕ | Черная и красно-коричневая эмали могут использоваться для защиты в составе комплексных многослойных покрытий предварительно загрунтованных поверхностей металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях, при воздействии агрессивных газов на химических и иных производствах при температуре не выше 60 0С, а лак - для грунтования бетонных конструкций. Состав комплексного покрытия выбирают отдельно для каждого типа агрессивной среды в соответствии с нормативной документацией на окраску отдельных видов оборудования и конструкций. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) Расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет; желтый, серый; слоновая кость, красно-коричневый, белый, черный или другие цвета по согласованию с заказчиком. Время высыхания при температуре (20±2)0С: -до ст.3 -до ст.5; не более 1 часа не более 24 часов. Доля нелетучих веществ по массе -эмали ХВ-785 -лака ХВ-784; 23÷36%, масс (в зависимости от цвета). 14÷17 %, масс. .. Теоретический расход на один слой1) - эмали ХВ-785 - лака ХВ-784; 115÷145 г/м2 200÷255 г/м2. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 18÷23 мкм. Рекомендуемое количество слоев - эмали ХВ-785 - лака ХВ-784; 2÷3 1÷2. |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворители: Р-4, Р-4А. Рекомендуется избегать ненужного разбавления по привычке. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Растворители: Р-4, Р-4А. |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления. |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Предварительное грунтование поверхности металла грунтовками ХС-010, ХС-059, ХС-068. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим или безвоздушным распылением, кистью. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением необходимо убедиться, что эмаль и лак хорошо перемешаны и однородны по всему объему тарного места. При необходимости эмаль и лак перед применением могут быть разбавлены до рабочей вязкости растворителями Р-4 или Р-4А. Подготовленную эмаль наносят на загрунтованную поверхность защищаемого материала кистью, безвоздушным или пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха от минус 10 0С до 30 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 0С. После высыхания слоя эмали (1 час при температуре 20 0С) наносят последующие слои. Для промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль и лак в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 30 0С до 30 0С. |