# Эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ)
(ТУ 2312-033-12288779-2002)

## Краткое описание

Эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) — двухупаковочная акрилуретановая эмаль, состоящая из основы и отвердителя.

## Назначение и области применения

Эмаль применяется в качестве защитно-декоративного слоя по покрытию ПОЛИТОН-УР (ТУ 2312-029-12288779-2002) в комплексных системах для защиты от коррозии металлических и бетонных поверхностей.

Покрытие атмосферостойкое в условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150-69, в том числе в промышленной и морской атмосфере.

## Основные технические характеристики

| Эмаль |  |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-58 |
| Плотность, г/см3 | 0,94-1,06 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (202)°С и влажности (655) %, час, не более | 16 |
| Теоретический расход на однослойное сухое покрытие, г/м2 | 90-200 |
| Покрытие |  |
| Цвет и внешний вид | глянцевое, колеровка по Temacolor Scala |
| Толщина одного сухого слоя, мкм | 40-80 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Прочность при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность при изгибе, мм, не более | 1 |
| Термостойкость на открытом воздухе, °С, не более | 120 |

## Технология нанесения

Эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) можно наносить в заводских и полевых условиях при температуре от плюс 10 до плюс 40°С и относительной влажности до 75%.

Эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) наносится на покрытие ПОЛИТОН-УР после его полного высыхания. При необходимости покрытие ПОЛИТОН-УР должно быть очищено от пыли, грязи и обезжирено.

Перед применением основу эмали тщательно перемешивают до однородного состояния. Затем основу смешивают с отвердителем в массовом соотношении 100:27. Эмаль с добавленным отвердителем необходимо использовать в течение 6 часов.

Эмаль наносится в 1-2 слоя безвоздушным распылением, кистью, валиком. При пневматическом распылении эмаль разбавляют до рабочей вязкости сольвентом или толуолом до 10-15% от массы. Для промывки оборудования применяются те же растворители.

Промежуточная сушка между слоями при температуре 20°С – не менее 6 часов.

Для обеспечения высокого качества работ необходимо соблюдать правила технического обслуживания окрасочного оборудования:

- при окраске методами распыления рекомендуется перед началом работ пропустить через краскораспылитель растворитель;

- при перерывах в работе сопло краскораспылителя рекомендуется погружать в растворитель;

- по окончании работы с эмалью вся аппаратура и оборудование по нанесению и приготовлению композиции должны быть промыты растворителем.

## Упаковка и хранение

Эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) упакована в металлические ведра по 3, 10 и 20 кг.

Условия хранения – сухое прохладное место.

Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

## Техника безопасности

Эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) относится к IV классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования.