# Эмаль ПОЛИТОН-УР
(ТУ 2312-029-12288779-2002)

## Краткое описание

Эмаль ПОЛИТОН-УР — одноупаковочная эмаль на основе полиуретанового лака и антикоррозионных пигментов. Эмаль отверждается влагой воздуха, тиксотропна.

## Назначение и области применения

Эмаль применяется в качестве:

- защитно-декоративного слоя по покрытию ЦИНОТАН, ЦИНЭП и ЦВЭС в комплексных системах для защиты от коррозии металлических и бетонных поверхностей;

- самостоятельного покрытия.

Покрытие атмосферостойкое в условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150-69, в том числе в сильнозагрязнённой атмосфере; стойкое в морской и пресной воде, нефти и нефтепродуктах.

## Основные технические характеристики

| Эмаль |  |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-72 |
| Плотность, г/см3 | 1,20-1,70 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (202)С и влажности (655) %, час, не более | 4 |
| Теоретический расход на однослойное сухое покрытие, г/м2 | 80-170 |
| Покрытие |  |
| Цвет и внешний вид | матовое, колеровка по Temacolor |
| Толщина одного сухого слоя, мкм | 30-70 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Прочность при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность при изгибе, мм, не более | 1 |
| Термостойкость на открытом воздухе, °С, не более | 150 |

## Технология нанесения

Эмаль ПОЛИТОН-УР можно наносить в заводских и полевых условиях при температуре от минус 10 до плюс 40°С и относительной влажности от 30 до 98%.

Эмаль ПОЛИТОН-УР наносится на покрытие ЦИНОТАН, ЦИНЭП или ЦВЭС через 24 часа. При необходимости грунтовочное покрытие должно быть очищено от пыли, грязи и обезжирено.

При применении эмали в качестве самостоятельного покрытия подготовка поверхности включает:

- устранение дефектов поверхности (острые кромки, заусенцы, сварочные брызги и пр.)

- обезжиривание поверхности по ГОСТ 9.402-80;

- абразивоструйная очистка от ржавчины и окалины (окислов) до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (Sa2 1/2 - Sa2  по ИСО 8501-1: 1988). Допускается механизированная и ручная очистка поверхности от окислов до степени 3-4 по ГОСТ 9.402-80 (St 2 или St3 по ИСО 8501-1:1988). После очистки поверхность следует обеспылить.

Перед применением эмаль требуется тщательно перемешать до однородного состояния. Следует избегать длительного контакта эмали с воздухом. При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителями до 10 % от массы непосредственно перед нанесением. Рекомендуемыми растворителями являются: СОЛЬВ-УР (ТУ 2319-032-12288779-2002); смесь бутилацетата и уайт-спирита в соотношении 1:1.

Способы нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик.

Технологические режимы окраски:

Безвоздушное нанесение — давление распыла: 150 атм.; диаметр сопла: 0,33 – 0,53 мм

Пневматическое распыление — давление сжатого воздуха: 3 - 4 атм.; диаметр сопла: 1,8 - 2,2 мм.

Покрытие ПОЛИТОН-УР естественной сушки, отверждается влагой воздуха. При повышении влажности воздуха время сушки сокращается. При нанесе

нии многослойных покрытий каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущение липкости).

Для обеспечения высокого качества работ необходимо соблюдать правила технического обслуживания окрасочного оборудования:

- при окраске методами распыления рекомендуется перед началом работ пропустить через

- краскораспылитель растворитель;

- при перерывах в работе сопло краскораспылителя рекомендуется погружать в растворитель;

- по окончании работы с эмалью вся аппаратура и оборудование по нанесению и приготовлению композиции должны быть промыты растворителем.

Для промывки окрасочного оборудования используются растворители бутилацетат, марки 646.

Время выдержки покрытия до начала эксплуатации в агрессивных средах составляет 7 суток.

## Упаковка и хранение

Эмаль ПОЛИТОН-УР упакована в металлические ведра по 3, 10 и 20 кг, металлические банки по 0,3 и 1 кг.

Условия хранения – сухое прохладное место.

Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя – шесть месяцев со дня изготовления.

## Сертификация

Безопасность применения эмали ПОЛИТОН-УР подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 66.01.10.231.П.002092.09.02 от 09.09.2002, выданным  Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области.

## Техника безопасности

Эмаль ПОЛИТОН-УР относится к IV классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования.