# АЛЮМОТАН 
композиция антикоррозионная
(ТУ 2312-018-12288779-99)

## Краткое описание

Композиция марки АЛЮМОТАН – одноупаковочная защитно-декоративная композиция на основе полиуретанового лака и алюминиевой пудры. Композиция отверждается влагой воздуха.

## Назначение и области применения

Композиция используется в качестве:

- покрывного слоя по покрытию ЦИНОТАН (ТУ 2312-017-12288779-99) для повышения его защитных и декоративных свойств;

- самостоятельного декоративного покрытия для стальных поверхностей в атмосферных условиях.

Покрытие атмосферостойкое в условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150-69; стойкое в морской и пресной воде, водных растворах солей, кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктах.

## Основные технические характеристики

| Композиция |  |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, мас. % | 50 - 55 |
| Плотность, г/см3 | 0,95-1,10 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (202)С, с | 15-30 |
| Продолжительность высыхания до степени 3 при (202) °С |  |
| и относительной влажности (655) % , ч, не более | 4,5 |
| Теоретический расход на однослойное сухое покрытие, г/м2 | 100-150 |
| Покрытие |  |
| Цвет и внешний вид | серебристо-серое с блеском без посторонних включений |
| Толщина одного сухого слоя, мкм | 20-30 |
| Адгезия, балл | 1 |
| Прочность при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность при изгибе, мм, не более | 1 |
| Термостойкость на открытом воздухе (длительно), С, не более | 150 |

## Технология нанесения

Композицию марки АЛЮМОТАН можно наносить в базовых и полевых условиях при температуре от минус 15 до плюс 40°С и относительной влажности от 30 до 98 %.

Композиция АЛЮМОТАН наносится на покрытие ЦИНОТАН после его высыхания до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущение липкости). При необходимости поверхность покрытия ЦИНОТАН следует очистить от масла, пыли и грязи.

При использовании композиции АЛЮМОТАН в качестве самостоятельного покрытия необходимо:

- обезжирить поверхность металла по ГОСТ 9.402-80;

- очистить поверхность от следов старой краски, ржавчины, окалины, придать шероховатость и обеспылить.

Композицию допускается наносить на увлажнённые, но не мокрые поверхности.

Перед нанесением композицию требуется тщательно перемешать. Готовая к применению композиция должна быть однородной по составу и цвету.

При необходимости композицию разбавляют растворителями до рабочей вязкости непосредственно перед нанесением в количестве не более      5% от массы. Рекомендуемыми растворителями являются: СОЛЬВ-УР (ТУ 2319-032-12288779-2002); бутилацетат, ксилол или их смесь в соотношении по объёму 1:1; допускается использование растворителей марок 646, 647, 649.

Способы нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик.

Рекомендуемые режимы нанесения композиции АЛЮМОТАН:

- безвоздушное распыление — диаметр сопла – 0,38-0,53 мм; давление распыления – 10-15 МПа).

- пневматическое распыление — диаметр сопла – 1,8-2,2 мм; давление сжатого воздуха – 0,2-0,4 МПа).

Сушка – естественная. При повышении влажности воздуха время сушки сокращается.

При нанесении многослойных покрытий каждый последующий слой следует наносить после высыхания предыдущего до «отлипа».

Для промывки окрасочного оборудования используются растворители марок 646, 647, 649.

## Упаковка и хранение

Композиция марки АЛЮМОТАН упакована в металлические ведра по 10 кг, металлические банки по 0,3 кг.

Условия хранения – сухое прохладное место. Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя – шесть месяцев со дня изготовления.

## Техника безопасности

По токсичности композиция марки АЛЮМОТАН относится к III классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования.