# АЛПОЛ 
композиция антикоррозионная 
(ТУ 2313-014-12288779-99)

## Краткое описание

Композиция марки АЛПОЛ — одноупаковочная защитно-декоративная краска на основе высокомолекулярного термопластичного полимера и алюминиевой пудры.

## Назначение и области применения

Композиция используется в качестве:

- покрывного слоя по покрытию ЦИНОЛ (ТУ 2313-012-12288779-99) для повышения его защитных и декоративных свойств;

- самостоятельного декоративного покрытия для стальных поверхностей в атмосферных условиях.

Покрытие атмосферостойкое в условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150-69, стойкое в воде (не питьевого назначения). Неустойчиво в бензине и ряде органических растворителей.

## Основные технические характеристики

| Композиция |  |
| --- | --- |
| Внешний вид после тщательного перемешивания | однородная суспензия серебристого цвета |
| Массовая доля нелетучих веществ, мас. % | 20–26 |
| Плотность, г/см3 | 0,93–0,96 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±2)°С, с | 20—50 |
| Продолжительность высыхания до степени 3 при (20±2) °С, мин, не более | 30 |
| Теоретический расход на однослойное сухое покрытие, г/м2 | 130 — 250 |
| Покрытие |  |
| Цвет и внешний вид | серебристо-серое с блеском без посторонних включений |
| Толщина одного сухого слоя, мкм | 20 — 40 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Прочность при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность при изгибе, мм, не более | 2 |
| Термостойкость на открытом воздухе, °С, не более - длительная - кратковременная | 150 200 |

## Технология нанесения

Композицию АЛПОЛ можно наносить в заводских и полевых условиях при температуре от минус 15 до плюс 40 °С и относительной влажности до 90 %.

Композиция АЛПОЛ наносится на покрытие ЦИНОЛ после его высыхания, но не ранее, чем через 2 часа. При необходимости покрытие ЦИНОЛ должно быть очищено от пыли и грязи, и обезжирено водой с применением моющих средств (не рекомендуется использование растворителей).

При использовании композиции АЛПОЛ в качестве самостоятельного покрытия необходимо:

- обезжирить поверхность металла по ГОСТ 9.402-80;

- очистить поверхность от следов старой краски, ржавчины, окалины, придать шероховатость и обеспылить.

Перед нанесением композицию требуется тщательно перемешать. Готовая к применению композиция должна быть однородной по составу и цвету.

Способы нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик. Во время работы композицию необходимо периодически перемешивать.

Рекомендуемые режимы нанесения композиции марки АЛПОЛ:

- безвоздушное распыление (диаметр сопла – 0,38-0,53 мм; давление распыления – 10-15 МПа);

- пневматическое распыление (диаметр сопла – 1,8-2,2 мм; давление сжатого воздуха – 0,2-0,4 МПа).

Для промывки окрасочного оборудования и инструментов используются растворители: сольвент (нефрас А), ксилол, Р-4, Р-5, марок 646-650.

Сушка – естественная.

При нанесении многослойных покрытий каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущение липкости).

## Упаковка и хранение

Композиция марки АЛПОЛ упакована в металлические ведра по 10 кг и металлические банки по 0,3 кг.

Условия хранения – сухое прохладное место. Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя – один год со дня изготовления.

## Сертификация

Безопасность применения композиции марки АЛПОЛ подтверждена санитарно-эпидемиологичес-ким заключением № 66.01.15.231.П.001194.06.02 от 27.06.2002 г., выданным Областным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области.

## Техника безопасности

Композиция марки АЛПОЛ относится к IV классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать

соответствующие отраслевые нормы и требования.