# ЦИНОЛ 
композиция антикоррозионная цинкнаполненная 
(ТУ 2313-012-12288779-99)

## Подготовка поверхности

Подготовка поверхности включает в себя:

- устранение дефектов поверхности (острые кромки, заусенцы, сварочные брызги и т.п.);

- удаление масляных и жировых загрязнений по ГОСТ 9.402-80;

- абразивоструйная очистка от ржавчины и окалины (окислов) до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (Sa 2 1/2 - Sa 2 по ИСО 8501-1: 1988).

Допускается механизированная и ручная очистка поверхности от окислов до степени 3 - 4 по ГОСТ 9.402-80 (St 2 или St 3 по ИСО 8501-1:1988). После очистки поверхность следует обеспылить.

Наличие влаги на очищенной поверхности недопустимо.

Интервал времени после очистки поверхности до нанесения первого слоя композиции не должен превышать 24 часа в закрытом помещении или 6 часов - на открытом воздухе.

## Нанесение композиции

Перед нанесением необходимо тщательно перемешать композицию.

Композиция, готовая к использованию, представляет собой однородную по плотности и цвету суспензию.

При правильном хранении и использовании композиция ЦИНОЛ не требует дополнительного применения растворителей. Условная вязкость композиции ЦИНОЛ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20°С (ГОСТ 8420-74) должна составлять 20 - 40 с.

При проведении окрасочных работ необходимо учитывать, что композиция ЦИНОЛ:

- относится к классу быстросохнущих лакокрасочных материалов;

- требует периодического перемешивания во время работы для предотвращения оседания цинкового порошка.

Условия нанесения краски ЦИНОЛ:

- температура окружающего воздуха от -15 до +40°С;

- относительная влажность воздуха – до 90 %.

Если окрасочные работы проводятся при отрицательных температурах, композицию необходимо выдержать в теплом помещении сутки и использовать небольшими порциями.

С целью предотвращения конденсации влаги на окрашиваемой поверхности необходимо поддерживать температуру поверхности металла не менее чем на 3 С выше температуры точки росы.

Композиция ЦИНОЛ наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью и валиком.

Технологические режимы окрашивания:

Безвоздушное распыление

- давление распыления: 10-20 МПа;

- диаметр сопла: 0,33 – 0,53 мм (0,013 – 0,021 дюйма);

Пневматическое распыление

- давление сжатого воздуха: 0,3 - 0,4 МПа;

- диаметр сопла: 1,8-2,2 мм.

Острые кромки, углы, сварные швы и прочие труднодоступные места перед распылением рекомендуется окрашивать кистью.

При нанесении композиции кистью и валиком не рекомендуется многократное проведение инструментом по одному и тому же месту.

Покрытие ЦИНОЛ естественной сушки. Время высыхания 1 слоя покрытия до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущения липкости) при температуре воздуха (202)°С и влажности (655) % составляет не более 30 минут. В закрытых полостях и труднодоступных местах время высыхания увеличивается примерно в 1,2 раза.

Покрытие ЦИНОЛ ремонтопригодно. Дефектные участки покрытия следует удалить, поверхность зачистить до металлического блеска, обезжирить и закрасить.

В качестве покрывных материалов могут быть использованы композиция АЛПОЛ (ТУ 2313-014-12288779-99) на основе алюминиевой пудры, а также пентафталевые, нефтеполимерные, меламинные, алкидно-стирольные и эпоксиэфирные эмали.

Нанесение покрывных слоев осуществляется не ранее, чем через 24 часа после нанесения последнего слоя композиции ЦИНОЛ. Исключение составляет композиция АЛПОЛ, нанесение которой возможно через 2 часа.

Время выдержки покрытия до начала эксплуатации в жидких средах составляет 7 суток.

Для обеспечения высокого качества работ необходимо соблюдать правила технического обслуживания окрасочного оборудования:

- при окраске методами распыления рекомендуется перед началом работ пропустить через краскораспылитель растворитель;

- при перерывах в работе сопло краскораспылителя рекомендуется погружать в растворитель;

- по окончании работы с краской ЦИНОЛ всё оборудование должно быть промыто растворителем.

Для промывки оборудования могут быть использованы растворители сольвент, ксилол, Р-4, Р-5, Р-10, Р-12, марок 646-650, уайт-спирит.

Чистый расход краски ЦИНОЛ на 1 слой сухого покрытия толщиной 30-50 мкм составляет 200 - 320 г/м2

## Контроль качества покрытия

Контроль внешнего вида, толщины покрытия и адгезии осуществляется после полного высыхания покрытия – покрытие должно быть достаточно твердым, чтобы выдерживать давление прибора для замера толщины.

Внешний вид оценивают визуально. Толщину покрытия контролируют магнитными толщиномерами.

Адгезия определяется методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140-78.

Участки покрытия, повреждённые в ходе контроля качества, восстанавливаются до необходимой толщины.