| Эмаль КО-811, 811К ГОСТ 23122-78 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТИП | суспензия пигментов в растворе кремнийорганического лака (эмаль КО-811) с добавлением стабилизаторов (эмаль КО-811К) |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Для защитной антикоррозионной окраски стальных, титановых и алюминиевых поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур до 400 оС. |  |
| ОПИСАНИЕ | Эмали обладают термостойкостью до +400оС, а также повышенной атмосферо-, влаго-, масло-, бензостойкостью. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) Расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет КО-811 КО-811К; - красная, черная, зеленая - белая, красная, желтая, голубая, синяя, стальная, коричневая, светло-коричневая, оливковая.. Время высыхания до ст.3 - при температуре (20+2)0С Время высыхания до ст.5: - при температуре (150+2)0С - при температуре (200+2)0С; Не более 2 час. Не более 2 час. (КО-811) Не более 2 час. (КО-811К). Доля нелетучих веществ по массе; 30÷45 % масс. (КО-811) 49÷55 % масс. (КО-811К). Расход на один слой1); 80÷160 г/м2. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 30 мкм. Рекомендуемое количество слоев; 2-3. |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворитель 646, сольвент, ксилол. |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления |  |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | В случае нанесения эмалей на металлическую поверхность подготовка осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). Для улучшения защитных свойств кремнийорганических покрытий, нанесенных на углеродистые и малолегированные стали, работающие при температуре до 400 °С, рекомендуется фосфатировать поверхность металла. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Распылением, валиком, кистью |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги. |