# ЛАХТА® эластичная гидроизоляция двухкомпонентная

ТУ 5775-017-11149403-2006

##### Область применения

ЛАХТА® эластичная гидроизоляция двухкомпонентная применяется для гидроизоляции поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве. Обработка материалом ЛАХТА® эластичная гидроизоляция может производиться для внутреннего и наружного применения, как со стороны напора воды (при позитивном давлении воды), так и с противоположной (при негативном давлении воды).

##### Специальные области применения

- для гидроизоляции сооружений гражданского и промышленного строительства с повышенным трещинообразованием, подвергающимся осадке и вибрациям;

- для гидроизоляции поверхностей сборных сооружений гражданского и промышленного строительства подвергающихся деформациям (температурным и механическим);

- для гидроизоляции плоских и наклонных кровель бетонных и металлических;

- для химической защиты бетонных (железобетонных), металлических конструкций от воздействия грунтовых вод и среднеагрессивных сред, а также карбонизации и антиобледенительных солей;

- для гидроизоляции металлических изделий (арматура, швеллера и т.д.) и металоконструкций (трубы, экраны и т.д.).

##### Типичные объекты применения

- гидротехнические сооружения: резервуары (в т.ч. пожарные), бассейны, колодцы, портовые сооружения, очистные сооружения, дамбы, плотины, шлюзы, каналы и т.д.;

- объекты гражданского строительства: жилые дома, объекты культуры и искусства, подземные сооружения (подвалы, парковки, гаражи, переходы, бомбоубежища и т.д.);

- объекты промышленного строительства: производственные помещения, градирни, шахты, ТЭЦ и т.д.;

- объекты транспортного строительства: тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций), подземные переходы, мосты, путепроводы и т.д.;

- элементы строительных объектов: фундаменты, кровли, фасады, санузлы, балконы и т.д.

##### Описание материала

ЛАХТА® эластичная гидроизоляция двухкомпонентная – гидроизоляционный двухкомпонентный состав. 
Один компонент состава – сухая строительная смесь на цементном вяжущем с использованием в качестве наполнителя песка, в качестве модификаторов – химических добавок. 
Второй компонент – жидкость затворения (эластификатор), представляющая собой вязкую жидкость молочно-белого цвета. 
В готовом к применению виде материал представляет собой пастообразную смесь серого цвета. 
В затвердевшем состоянии материал представляет собой пленку серого цвета.

##### Преимущества

- может наноситься на влажное основание (без свободной воды);

- обладает хорошей эластичностью;

- защищает от воздействия СО2 воздуха;

- обладает высокой прочностью сцепления с основой и маркой по водонепроницаемости, что позволяет получать водонепроницаемое, химически стойкое покрытие;

- не содержит токсичных компонентов; при длительном нахождении в воде сохраняет упругость;

- применяется во всех климатических зонах.

##### Ограничения

- не рекомендуется использовать в контакте с растворителями;

- не рекомендуется использовать для гидроизоляции поверхностей с трещинами более 1,2 мм (без армирования), 2,4 мм (с армированием);

- не рекомендуется использовать на поверхностях, эксплуатирующихся при температурах выше +1500С.

##### Упаковка

Мешок 25 кг + канистра 20 кг.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Для сухой смеси |  |
| Расход эластификатора, кг/кг сухой смеси | 0,80 |
| Для растворной смеси |  |
| Водоудерживающая способность, % | 98 |
| Жизнеспособность раствора, часов | 1 |
| Толщина нанесения, мм | 2 |
| Расход раствора при толщине слоя 2 мм, кг/м2 | 2,8 - 3,2 |
| Для мембраны |  |
| Прочность на разрыв, МПа | 1,0 - 1,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 60 |
| Температура гибкости на брусе Ø 10 мм при температуре,0C | - 25 |
| Увеличение водонепроницаемости на образцах бетона W4, атм - при позитивном давлении воды (на прижим) - при негативном давлении воды (на отрыв) | 10 2 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,0 |
| Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее | 1,0 |
| Способность к перекрытию трещин, мм - без армирования - с армированием пропилен-текстильной тканью | до 1,2 до 2,4 |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Коррозионная стойкость, рН | 4 - 12 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0С, не более | 100 |